RECUBRIMIENTO PARA ELEMENTOS DE FIJACIÓN

**MAGNI 594**®

**MAGNI 594®**

 Magni 594® es un recubrimiento de Zinc Laminar, dúplex, libre de cromo, de color gris, desarrollado por la Empresa MAGNICOATINGS, que combina una capa de una base inorgánica rica en Zinc (Basecoat), con una capa final (Topcoat) de base orgánica, con coeficiente de fricción modificado, rica en aluminio.

 Generalmente se aplica a elementos de fijación con roscas externas, piezas estampadas y todo tipo de piezas.

 El sistema de dos capas de Magni 594® se puede aplicar mediante las técnicas de spray o por inmersión y centrifugado y proporciona una protección superior contra la corrosión.

* Excelente resistencia a la corrosión bimetálica.
* Evita los problemas de fragilidad por hidrógeno.
* Características de torsión y tensión repetibles durante el montaje, como resultado de los lubricantes integrados en la capa superior, que modifican el coeficiente de fricción.
* Resistente a ácidos y álcalis, combustibles y fluidos utilizados en la industria del automóvil.
* Cumple con la normativa RoHS, WEEE y ELV

**PROPIEDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Espesor de recubrimiento:** | 7µ mínimo de Basecoat5µ mínimo de Topcoat |
| **Color** | Gris |
| **Coeficiente de fricción** | 0,09 – 0,15  |
| **Resistencia en C.N.S.**UNE-EN-ISO 9227 | 1.000 horasEste valor puede sufrir alguna variación en función del sustrato y la geometría de las piezas |
| **Resistencia a la corrosión cíclica**SAE J2334 | 80 ciclos |

**NORMAS**

UNE-EN-ISO 10683 (flZnnc TL)

Esta información, no se debe entender como garantía para determinadas propiedades o la idoneidad para un uso concreto y específico, a efectos jurídicos.